[image: image1.jpg]


 «Паркет-Юг» 

г. Ростов-на-Дону, ул. 26июня 117


www.parket-yug.ru
тел.,факс: (863)252-10-72  тел. (863)256-12-13

          
сот. 8-918-570-0123  e-mail:parket-yug@yandex.ru

Фирма Клейберит (Германия).
КЛЕЙБЕРИТ ПУР-клей 501


D4, водостойкий, однокомпонентный клей для водостойкого паркета, массива , дверей, древесины, керамики, стройматериалов, термостойкий.

Влагоотверждаемый 1-компонентный реактивный клей на основе полиуретана с высочайшей водо- и температуростойкостью, степень нагрузки D4 согласно DIN/EN 204.

Преимущества
· Однокомпонентный клей - практически неограниченная жизнеспособность
· Простое применение
· Относительно короткое время отверждения

Условия переработки:
Идеальная температура переработки +20 град.С, идеальная влажность древесины - 8-10% для изделий, используемых внутри помещения и 10-14% - при производстве окон. Не перерабатывать при температуре ниже +5 град.С. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, обезжиренными. С пластмассовых поверхностей удалить разделительное средство.
Способы нанесения: Из пластиковой емкости с дозатором, с помощью шпателя или ручных вальцев.
Нанесение клея: Достаточно одностороннего нанесения на не очень пористую поверхность.
Расход: 100-200 г/м2 в зависимости от структуры материала.
Время открытой выдержки: 20-25 мин. при температуре ок. 20 град.С. это время сокращается 
Отверждение: Под воздействием влажности (из воздуха и материалов) клей отверждается и образует полутвердую клеевую пленку, стойкую по отношению к воде и растворителям. 
Подвод влажности путем мелкого распыления (объем воды - приб. 20 г/кв.м) или повышение температуры (50 до макс. 70 град.С) ускоряет образование полимерной сетки.
при высокой температуре помещения, высокой влажности воздуха или подводе влажного воздуха.

Время прессования: Это время в значительной степени зависит от температуры и влажности.
Нормативные значения: при 20 град.С ок. 60 минут; при 40 град.С ок. 30 минут; при 60 град.С ок. 10 минут. Точное время для специального применения устанавливается в соответствии с существующими условиями.
Время последующего схватывания: Дальнейшая обработка склеенных частей возможна через 2-3 часа, окончательная прочность при достаточной влажности из подложки достигается после 24 часов.

