ОБМОТОЧНЫЕ ПРОВОДА
	Диаметр по меди, мм
	Сечение меди, мм2
	Сопротивление 1м при 20°С, ом
	ПЭЛ
	ПШО

	
	
	
	Диаметр, мм
	Вес 100 м, г
	Диаметр, мм
	Вес 100 м, г

	0,05
	0,00196
	9,29
	0,06
	1,8
	0,10
	2,40

	0,06
	0,00283
	6,44
	0,07
	2,6
	0,11
	3,20

	0,07
	0,00385
	4,73
	0,08
	3,5
	0,12
	4.20

	0,08
	0,00502
	3,63
	0,09
	4,6
	0,13
	5,40

	0,09
	0,00636
	2,86
	0,10
	5,8
	0,14
	6,70

	0,10
	0,00785
	2,23
	0,115
	7,3
	0,15
	8,30

	0,11
	0,00950
	1,85
	0,125
	8,8
	0,16
	10,00

	0,12
	0,01131
	1,55
	0,135
	10,4
	0,17
	11,7

	0,13
	0,01327
	1,32
	0,145
	12,1
	0,18
	13,5

	0,14
	0,01539
	1,14
	0,155
	14,0
	0,19
	15,5

	0,15
	0,01707
	0,994
	0,165
	15,2
	0,20
	17,70

	0,16
	0,02011
	0,873
	0,175
	18,3
	0,21
	19,90

	0,17
	0,02270
	0,773
	0,185
	20,6
	0,22
	22,30

	0,18
	0,02545
	0,688
	0,195
	23,1
	0,23
	24,90

	0,19
	0,02835
	0,618
	0,205
	25,8
	0,24
	27,6

	0,20
	0,03142
	0,558
	0,215
	28,5
	0,26
	30,40

	0,21
	0,03464
	0,507
	0,230
	31,6
	0,27
	33,40

	0,23
	0,04155
	0,423
	0,250
	37,8
	0,29
	39,70

	0,25
	0,04909
	0,357
	0,270
	44,5
	0,31
	46,60

	0,27
	0,05726
	0,306
	0,295
	52,1
	0,33
	54,10

	0,29
	0,06605
	0,266
	0,315
	60,1
	0,35
	62,6

	0,31
	0,07548
	0,233
	0,340
	68,8
	0,37
	70,10

	0,33
	0,08553
	0,205
	0,360
	77,8
	0,39
	80,00

	0,35
	0,09621
	0,182
	0,380
	87,4
	0,41
	89,70

	0,38
	0,11341
	0,155
	0,410
	103
	0,44
	105,4

	0,41
	0,13202
	0,133
	0,440
	120
	0,47
	122,3

	0,44
	0,15205
	0,115
	0,475
	138
	0,50
	140,4

	0,47
	0,17349
	0,101
	0,505
	157
	0,53
	159,8

	0,49
	0,18848
	0,0931
	0,525
	171
	0,55
	173,5

	0,51
	0,20428
	0,0859
	0,545
	185
	0,57
	187,7

	0,55
	0,23758
	0,0739
	0,590
	215
	0,61
	217,8

	0,59
	0,27340
	0,0643
	0,630
	247
	0,65
	250,2

	0,64
	0,32170
	0,0546
	0,680
	291
	0,70
	294,7

	0,69
	0,37393
	0,0469
	0,730
	342
	0,75
	345,8

	0,74
	0,43008
	0,0408
	0,790
	389
	-
	-

	0,80
	0,50265
	0,0349
	0,850
	445
	-
	-

	0,86
	0,58088
	0,0302
	0,910
	524
	-
	-

	0,93
	0,67929
	0,0258
	0,980
	612
	-
	-

	1,00
	0,78540
	0,0224
	1,050
	707
	-
	-

	1,08
	0,9161
	0,0192
	1,140
	826
	-
	-

	1.16
	1,0568
	0,0166
	1,220
	922
	-
	-

	1,20
	1,1310
	0,0155
	1,260
	1022
	-
	-

	1,25
	1,2272
	0,0143
	1,310
	1 105
	-
	-


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

	ПЭШО
	ПБО
	ПШД
	ПЭБО
	ПБД

	Диаметр, мм
	Вес 100м, г
	Диаметр, мм
	Вес 100м, г
	Диаметр, мм
	Вес 100м, г
	Диаметр, мм
	Вес 100м, г
	Диаметр, мм
	Вес 100м, г

	0,11
	2,56
	-
	-
	0,15
	3,3
	-
	-
	-
	-

	0,12
	3,40
	-
	-
	0,16
	4,1
	-
	-
	-
	-

	0,13
	4,55
	-
	-
	0,17
	5,2
	-
	-
	-
	-

	0,14
	5,70
	-
	-
	0,18
	6,5
	-
	-
	-
	-

	0,15
	7,02
	-
	-
	0,19
	7,8
	-
	-
	-
	-

	0,165
	8,90
	0,19
	9,2
	0,20
	10,3
	0,205
	9,9
	-
	-

	0,175
	10,50
	0,20
	10,9
	0,21
	12,0
	0,215
	11,5
	-
	-

	0,185
	12,30
	0,21
	12,7
	0,22
	13,8
	0,225
	13,4
	-
	-

	0,195
	14,10
	0,22
	14,6
	0,23
	15,7
	0,235
	15,3
	-
	-

	0,205
	16,10
	0,23
	16,7
	0,24
	17,8
	0,245
	17,3
	-
	-

	0,215
	18,40
	0,24
	18,8
	0,25
	20,1
	0,255
	19,8
	-
	-

	0,225
	20,60
	0,25
	21,1
	0,26
	22,4
	0,265
	22,0
	-
	-

	0,235
	23,00
	0,26
	23,5
	0,27
	24,9
	0,275
	24,4
	-
	-

	0,245
	25,60
	0,27
	26,2
	0,28
	27,6
	0,285
	27,1
	-
	-

	0,255
	28,40
	0,28
	28,9
	0,29
	30,4
	0,295
	29,9
	-
	-

	0,280
	31,20
	0,29
	31,8
	0,32
	33,3
	0,310
	32,8
	0,37
	35,6

	0,290
	34,60
	0,30
	34,9
	0,33
	36,4
	0,320
	36,1
	0,38
	38,9

	0,310
	41,00
	0,32
	41,3
	0,35
	42,9
	0,340
	42,7
	0,40
	45,6

	0,330
	48,00
	0,34
	48,3
	0,37
	50,1
	0,360
	49,8
	0,42
	52,9

	0,355
	56,00
	0,38
	57,2
	0,39
	57,8
	0,405
	59,3
	0,47
	63,4

	0,375
	64,10
	0,40
	65,4
	0,41
	66,1
	0,425
	67,6
	0,49
	71,9

	0,400
	73,30
	0,42
	74,3
	0,43
	74,9
	0,450
	76,9
	0,51
	81,6

	0,420
	82,60
	0,44
	83,6
	0,45
	84,2
	0,470
	86,3
	0,53
	91,0

	0,440
	92,40
	0,46
	93,4
	0,47
	94,2
	0,490
	96,3
	0,55
	101,1

	0,470
	108,40
	0,49
	109,4
	0,50
	110,2
	0,520
	112,6
	0,58
	117,7

	0,505
	126,2
	0,52
	126,6
	0,53
	127,4
	0,555
	130,7
	0,61
	135,5

	0,535
	144,5
	0,55
	145,0
	0,56
	145,8
	0,585
	149,3
	0,64
	154,5

	0,565
	164,0
	0,58
	164,6
	0,59
	165,5
	0,615
	169,1
	0,67
	174,6

	0,585
	178,0
	0,60
	178,5
	0,61
	179,5
	0,635
	182,6
	0,69
	189,5

	0,610
	192,9
	0,62
	192,9
	0,63
	193,9
	0,66
	193,3
	0,71
	203

	0,650
	222,2
	0,66
	223,4
	0,67
	224,5
	0,70
	229,2
	0,75
	234

	0,690
	256,1
	0,70
	256,0
	0,71
	257,2
	0,74
	262,3
	0,79
	267

	0,740
	301,2
	0,75
	301,0
	0,76
	302,3
	0,79
	307,8
	0,84
	313

	0,790
	352,8
	0,80
	347,5
	0,81
	353,9
	0,84
	354,9
	0,89
	360

	0,850
	400,6
	0,85
	398,5
	-
	-
	0,90
	408,2
	0,94
	412

	0,910
	461,8
	0,91
	459,3
	-
	-
	0,96
	469,8
	1,00
	474

	0,970
	537,9
	0,97
	585,5
	-
	-
	1,02
	546,5
	1,06
	551

	1,040
	627,3
	1,04
	625,6
	-
	-
	1,09
	636,5
	1,13
	641

	1,120
	723,6
	1,152
	722,7
	-
	-
	1,18
	733,5
	1,25
	738

	1,200
	943,5
	1,205
	841,2
	-
	-
	1,26
	857,5
	1,33
	868

	1,280
	970,9
	1,285
	967,4
	-
	-
	1,34
	985
	1,41
	996

	1,320
	1038
	1,325
	1035,4
	-
	-
	1,38
	1053
	1,45
	1066

	1,370
	1125
	1,375
	1 122
	-
	-
	1,43
	1141
	1,50
	1 153


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЧИСЛО ВИТКОВ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА САНТИМЕТР ДЛИНЫ СПЛОШНОЙ НАМОТКИ

	Диаметр по меди, мм
	Число витков

	
	ПЭ и ПЭЛ
	ПШО
	ПЭШО
	ПБО
	ПШД
	ПЭБО
	ПБД

	0,05
	166,7
	100,0
	90,9
	-
	66,7
	-
	-

	0,06
	149,9
	90,9
	83,3
	-
	62,5
	-
	-

	0,07
	125,0
	83,3
	76,9
	-
	58,5
	-
	-

	0,08
	111,1
	76,9
	71,4
	-
	55,6
	-
	-

	0,09
	100,0
	71,4
	66,7
	-
	52,6
	-
	-

	0,10
	87,6
	66,7
	60,6
	52,6
	50,0
	48,8
	-

	0,11
	80,0
	62,5
	57,4
	50,0
	47,6
	46,5
	-

	0,12
	74,1
	58,8
	54,2
	47,6
	45,5
	44,5
	-

	0,13
	69,0
	55,6
	51,3
	45,5
	43,5
	42,6
	-

	0,14
	64,5
	52,6
	48,8
	43,5
	41,7
	40,8
	-

	0,15
	60,6
	50,0
	46,5
	41,7
	40,0
	39,2
	-

	0,16
	57,8
	47,6
	44,4
	40,0
	39,5
	37,7
	-

	0,17
	54,3
	45,5
	42,6
	38,5
	37,0
	36,4
	-

	0,18
	51,3
	43,5
	41,0
	37,0
	35,7
	35,1
	-

	0,19
	47,8
	41,6
	39,2
	35,7
	34,5
	33,9
	-

	0,20
	46,5
	38,5
	35,7
	34,5
	31,2
	32,3
	27,0

	0,21
	43,5
	37,0
	34,5
	33,3
	30,3
	31,2
	26,3

	0,23
	40,0
	34,5
	32,3
	31,2
	28,6
	29,4
	25,0

	0,25
	37,0
	32,3
	30,3
	29,4
	27,0
	27,8
	23,8

	0,27
	33,9
	30,3
	28,2
	26,3
	25,6
	24,7
	21,3

	0,29
	31,7
	28,6
	26,7
	25,0
	24,4
	23,5
	20,4

	0,31
	29,4
	27,0
	25,0
	23,8
	23,3
	22,2
	19,6

	0,33
	27,8
	25,6
	23,8
	22,7
	22,2
	21,3
	18,9

	0,35
	26,3
	24,4
	22,7
	21,7
	21,3
	20,4
	18,2

	0,38
	24,4
	22,7
	21,3
	20,4
	20,0
	19,2
	17,2

	0,41
	22,7
	21,3
	19,8
	19,2
	18,9
	18,0
	16,4

	0,44
	21,1
	20,0
	18,7
	18,2
	17,8
	17,1
	15,6

	0,47
	19,8
	18,9
	17,7
	17,2
	16,9
	16,3
	14,8

	0,49
	19,05
	18,2
	17,1
	16,7
	16,4
	15,8
	14,5

	0,51
	18,35
	17,5
	16,4
	16,1
	15,9
	15,2
	14,1

	0,55
	16,94
	16,39
	15,38
	15,15
	14,92
	14,29
	13,33

	0,59
	15,88
	15,38
	14,49
	14,29
	14,08
	13,51
	12,66

	0,64
	14,71
	14,29
	13,51
	13,33
	13,16
	12,66
	11,90

	0,69
	13,70
	13,33
	12,66
	12,50
	12,34
	11,90
	11,23

	0,74
	12,66
	-
	11,77
	11,77
	-
	11,11
	10,64

	0,80
	11,77
	-
	10,99
	10,99
	-
	10,42
	10,00

	0,86
	10,99
	-
	10,31
	10,31
	-
	9,80
	9,44

	0,93
	10,20
	-
	9,61
	9,61
	-
	9,14
	8,85

	1,00
	9,52
	-
	8,93
	8,89
	-
	8,48
	8,00

	1,08
	8,77
	-
	8,33
	8,80
	-
	7,94
	7,52

	1,16
	8,20
	-
	7,81
	7,78
	-
	7,46
	7,09

	1,20
	7,94
	-
	7,58
	7,55
	-
	7,25
	6,89

	1,25
	7,63
	-
	7,30
	7,27
	-
	6,99
	6,67


 МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА А. И. БЕРГА

Выпуск 176

А. Н. ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ

КАК НАМОТАТЬ ТРАНСФОРМАТОР

